Высокоазотистый композиционный порошок на основе железа

- Метод получения: Высокотемпературное активационное
смешение.

- Химический состав: (мас. %):

N       А1        Сг        С                Fe

8.9      5.3        1.1       0.42       основа

3.	Фазовый состав: Исследования проводили на рентгеновском дифрактометре ДРОН-4 в характеристическом  излучении Со К. Основной фазовый состав полученного порошка: ε-нитрид на основе Fe + γ'-нитрид на основе Fe + твердый раствор на основе -Fe (следы).

4.	Микроструктура:        Исследования    проводили    на
микроскопе Neophot-21, травитель 4% р-р HNO3 в этиловом
спирте, увеличение х500.     Типичная микроструктура частиц

порошка состоит из светлой сердцевины (γ'-нитрид на основе Fe)

и более темной оболочки (ε-нитрид на основе Fe), смотри рис. 1.

Рис. 1.

5.	Микротвердость:  Для  измерений  была  использована
специальная приставка к микроскопу Neophot - 21,    нагрузка
100г, увеличение х640.    Микротвердость сердцевины частиц
(светлая зона) HV100   = 6000...8000 МПа.    Микротвердость
поверхностного слоя частиц (темная зона) HV100 = 9000... 12000
МПа. На отдельных частицах микротвердость поверхностного
слоя достигает ~ 19000 МПа.

6.	Микрорентгеноспектральный   анализ:   Исследования
проводили на микроанализаторе Camebax micro при ускоряющем
напряжении 25 кВ и диаметре зонда 0.5 мкм.

На рис. 2 представлено усредненное распределение А1  и Сг по диаметру частиц порошка.       На основании   полученных данных сделан вывод, что ε-нитрид на основе Fe: содержит 2...10 % А1, 0,5...2 % Сг, а γ'-нитрид на основе Fe:   содержит 0...2 %  Al, 0…1 % Cr.

Рис. 2.

На рис. 3 представлено изображение типичной частицы в характеристическом излучении А1.

Рис. 3.