УДК 621. 793

А.С. Колпаков, Н.И. Кардонина

(Уральский государственный технический университет - УПИ. г Екатеринбург)

РЕМОНТ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ ДЕТАЛЕЙ

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

ПЛАЗМЕННЫМ НАПЫЛЕНИЕМ КОМПОЗИЦИОННЫХ ВЫСОКОАЗОТИСТЫХ ПОРОШКОВ НА ОСНОВЕ ЖЕЛЕЗА

Высокая текущая стоимость крупного промышленного оборудования, например, энергетического, делает ключевым вопросом его ремонта восстановление изношенных узлов.

По запасу усталостной прочности многие дорогостоящие детали (роторные и коленчатые валы, валы-шестерни, муфты, штоки, золотники, диски и т. д.) отвечают требованиям надёжности и, при условии восстановления начальных размеров, вполне работоспособны. Выход из строя этих изделий обычно связан с износом контактных поверхностей, отличающихся простой геометрией и легко восстанавливаемых плазменным напылением. Соотношение стоимости изделия и затрат на восстановление делает такой ремонт экономически целесообразным.

Традиционное решение задачи восстановления напылением сплавов на основе никеля сопряжено с рядом отрицательных моментов. Эти сплавы дороги, покрытия из них склонны к усадочным трещинам при перегреве и большой толщине слоя. Кроме того, они резко отличаются по химическому составу и теплофизическим свойствам от материала основы (сталь, чугун) и зачастую вызывают существенные трудности при механической обработке (износ и «засаливание» шлифовального инструмента, пережог покрытия при шлифовании из-за отсутствия искрообразования и др.).

Естественным решением проблемы является напыление материалов на основе железа. Однако номенклатура соответствующих порошков ограничена, а покрытия из них далеко не всегда обеспечивают необходимые служебные свойства.

Известным способом борьбы с износом в машиностроении, в том числе энергетическом, является применение азотируемых сталей. Лучшие результаты отмечаются при использовании сталей, содержащих, наряду с хромом, алюминий.

В соответствии с изложенным были разработаны экономно легированные порошковые композиции на основе железа с высоким содержанием азота. Структура этих диффузионно легированных порошков предполагает наличие в частице перлитноцементитного ядра и оболочки из нитридных фаз Fe с высоким содержанием легирующих элементов (Al, Cr, N).

Такое распределение углерода и легирующих в большой степени способствует сохранению углерода, в покрытии при плазменном напылении и защите частицы в целом от окисления при движении в плазменной струе и при кристаллизации на подложке.

Известно, что напыление композиционных материалов позволяет получать покрытия с комплексом свойств, который не удается обеспечить при напылении сплавов и механических смесей. Так, при напылении термореагирующих композитов системы (Ni)-(Al) химическое взаимодействие активируется тепловыделениями
в зоне контакта частиц с подложкой. Однако эффект активации может быть достигнут и в результате разрушения пресыщенных связей в термически нестабильных нитридах железа, содержащихся в оболочках диффузионно-легированных алюминием, хромом и, азотом стальных порошков. Активация усиливается экзотермической реакцией образования нитрида алюминия на подложке при взаимодействии расплава с выделяющимся азотом.

Ввиду большой мощности энергетического оборудования восстанавливаемые детали относятся к тяжелонагруженным. Это предъявляет жесткие требования как к прочности сцепления покрытия с основой, так и к его устойчивости к износу трением.

Разработанные материалы обеспечивают выполнение обоих
требований. Движение частиц порошка в потоке плазмы сопровождается распадом термически нестабильных нитридов железа и выделением азота, защищающего металл от окисления. Дополнительную защиту от окисления дает легирование стали алюминием и хромом. По совокупности факторов это обеспечивает высокую
адгезионную и когезионную прочность наносимых покрытий. Максимальный показатель прочности сцепления по штифтовому методу для всей группы азотированных порошков составил 61,7 МПа при нанесении без подслоя и 68,0 МПа при использовании стандартного подслоя ПТ-Ю10Н.

Покрытия с показателем отрыва более 40 МПа обычно относят к покрытиям с повышенным сцеплением. Данные отрыва указывают как на возможность напыления азотированных порошков без подслоя, так и на использование их в качестве буферных при нанесении основного материала. Последнее было подтверждено, данными отрыва многослойного покрытия из высокоазотистого (содержание азота 8,9%  масс ) порошка (Fe) -(С)-(Аl)-(Cr)-(N) (подслой толщиной 0,15 мм) и колмоноя ПГ-СР4 (основной слой толщиной 0,65 мм): усилие отрыва составило 58,5 МПа.

Прочностные характеристики, напыленного плазмой материала в большой степени зависят от толщины слоя. Авторами отмечена нелинейная зависимость прочности сцепления от толщины (рис. 1).

Толщина покрытия, мм

Рис.1. Зависимость прочности сцепления от толщины покрытия

Максимальный показатель отрыва 61,7 МПа был получен при толщине слоя 0,8 мм. Предположительно с ростом толщины покрытия в напыленном материале имеют место процессы, действующие в противоположных направлениях. Технология напыления, обеспечивающая максимум механических свойств, предписывает нанесения толстых слоев последовательным напылением слоев толщиной ~0,1 мм. При напылении каждого нового слоя предыдущий испытывает термическое воздействие, приводящие к частичному отпуску мартенсита и снижению фазовых напряжений. Однако с наращиванием толщины покрытия происходит уменьшение интенсивности теплоотвода, вызывающее рост термических напряжений Встречное влияние обоих факторов определяет форму наблюдаемой кривой.

В соответствии с изложенным, возрастание прочности сцепления на первом участке объясняется преимущественным влиянием отпуска на уровень остаточных напряжений. После толщины 0,8 мм, по-видимому, преобладает рост термических напряжений и, как следствие, происходит падение прочности сцепления Действием последнего фактора, в основном, объясняется известное ограничение толщины большинства плазменных металлических покрытий величиной ~2 мм. При всем том, авторами отмечены отдельные случаи удовлетворительного сцепления покрытий из высокоазотистых порошков толщиной до 6 мм.

Формируемые при напылении покрытия отличаются высокой плотностью и твердостью, характерной для азотированных сталей, и отвечают задачам восстановления энергетического оборудования. Твердость поверхности в большинстве упомянутых выше технических приложений должна соответствовать 45-50 HRC. Следует отметить, что указанная твердость достигается исключительно напылением без последующей термообработки и неизбежных поводок изделия.

Обеспечение регламентной твердости не является единственным фактором, снижающим износ изделий в процессе эксплуатации. При плазменном напылении в аргоно-водородной плазме по данным химического анализа сохраняется до 50% азота, содержащегося в порошковом материале. В результате в условиях сухого трения износ напыленной поверхности по сравнению с износом поверхности термообработанной до твердости 50 HRC стали 45 уменьшается в 1,3-2,5 раза.

Однако испытания такого рода не дают полной картины сопротивлению износу в реальных условиях эксплуатации, где трение происходит при подаче в узел трения смазки (часто под давлением).

Эксплуатационный ресурс напыленного изделия обычно возрастает по сравнению с ресурсом исходной детали (иногда в 2-3 раза). Это связано с удержанием смазки пористой поверхностью покрытия, что уменьшает усилие страгивания и износ при пуске агрегатов, когда в обычных условиях масляная пленка совершенно недостаточна.

Новые возможности для ремонта оборудования с использованием разработанных порошков открывает технология плазменного напыления воздушно-пропановой плазмой сверхзвуковым плазматроном. Соотношение стоимости плазмообразующих газов (стоимость воздушно-пропановой смеси в 5-6 раз меньше стоимости аргонно-водородной) существенно повышает рентабельность
ремонта, а кинематические характеристики позволяют прогнозировать улучшение свойств покрытий как с точки зрения их плотности, так твердости и устойчивости к износу. Последнее связано с возможностью сохранения большого количества остаточного азота ввиду высокой скорости движения частиц, а также азотного потенциала воздушной плазмы. Первые опыты, выполненные авторами, подтверждают прогнозы: покрытие имеет лучшую границу раздела слой - основной материал и более высокую твердость (до 60 HRC).

Особенностью покрытий из высокоазотистых порошков помимо надежного сцепления с основой, твердости и устойчивости к износу трением является хорошая обрабатываемость, в особенности шлифованием. Характерно увеличение срока службы шлифовального инструмента по сравнению с обработкой покрытий из сплавов на основе никеля.

Перечисленные свойства азотистых материалов обеспечивают не только высокое качество ремонта, но и в совокупности с технологией плазменного напыления сокращение ремонтных сроков, что крайне важно в энергетике, где межремонтный период велик, а время отводимое на ремонт крайне ограничено. Кроме того, порошки позволяют восстанавливать детали многократно, без снижения служебных свойств. Порошками группы (Fe)-(C)-(Al)-(Cr)-(N) выполнен ряд ответственных ремонтов на объектах энергетики: штоков клапанов и золотников турбин, коленчатых валов мощных компрессоров, гидроцилиндров, валов мощного электропривода и др.

Накопленный опыт эксплуатации восстановленного энергетического оборудования подтверждает перспективность ресурсосберегающей технологии плазменного напыления с использованием высокоазотистых порошковых материалов.