УДК 621.7937

Н.И. Кардонина, АС Колпаков

(Уральский государственный технический университет - УПИ, г Екатеринбург)

ХИМИКО-ТЕРМИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА ПОРОШКОВОЙ СТАЛИ ДЛЯ ПЛАЗМЕННОГО НАПЫЛЕНИЯ

Большую практическую значимость при проведении ремонтно-восстановительных работ методами газотермического напыления имеют порошковые материалы на основе железа. В действительности применение сплавов железа для газотермического напыления ограничено низкой прочностью сцепления покрытий с основой. Активизировать процессы химического взаимодействия между напыляемым материалом и материалом основы можно за счет введения дополнительной энергии в зону контакта (подогрев подложки, повышение давления при контакте и т.д.).

С этой точки зрения одним из перспективных направлений является применение для плазменного напыления композиционных материалов. При напылении композиционных порошков можно выделить два случая, обеспечивающих повышение адгезионного сцепления. Первый, характерный для термореагирующих порошков (плакированный никелем алюминий и т.д.) - термическая активация образования связей за счет теплоты экзотермической реакции. Второй реализуется при напылении диссоциирующих в плазме материалов (оксиды и т.д.), когда при ударе частиц о поверхность происходит разрыв пересыщенных связей, например с кислородом, и идет образование новых связей между атомами напыляемого материала и основы.

Однако для задач восстановления рабочих поверхностей плакирование стальных порошков представляется нецелесообразным. Как альтернативный плакированию способ повышения адгезионной способности материала можно рассматривать традиционную химико-термическую обработку (ХТО), в процессе которой на поверхности частиц формируются различные по свойствам диффузионные слои. Целью настоящей работы было исследование влияния последовательных операций хромоалитирования и азотирования порошковой стали 20 на свойства плазменных покрытий.

Варианты ХТО порошков и их последовательность были выбраны, исходя из следующих представлений. Во-первых, азотирование - самый распространенный способ повышения износостойкости рабочих поверхностей, поэтому особый интерес вызывала возможность напыления азотосодержащего материала. Выбор алюминия в качестве легирующего элемента был обусловлен его высоким средством к азоту и кислороду, а также высокими коэффициентами диффузии в железе. Использование хрома было связано с возможностью повышения температуры ХТО до 960°С при комплексном насыщении. При этом основным процессом являлось насыщение поверхности алюминием, (содержание хрома в порошках составляло менее 2 вес %).

Проведенные исследования показали, что присутствие азота в поверхности частиц, связанного в ε и γ'  нитриды железа, позволило сформировать плазменные покрытия с низкой дефектностью границы и самого покрытия и, как следствие этого, высокой прочностью сцепления. Прочность сцепления покрытий с основой изменяюсь от 40,0 до 61.7 МПа в зависимости от легирования, толщины покрытия и температурного режима напыления.  Для сравнения прочность сцепления покрытий из необработанной стали 20 составила 30,0 МПа. Анализ результатов показал прямую зависимость уровня адгезионных свойств от содержания азота в исходном материале. Так, покрытия из порошков с максимальным содержанием азота характеризовались максимальной прочностью сцепления Показатель   сцепления   покрытий   из   порошков,   содержавших 8,9 вес % N, составил 61,7 МПа.

По нашему мнению, высокая адгезия азотосодержащих материалов обусловлена физико-химическими процессами, происходящими в порошках в плазменной струе и при остывании частиц на подложке. Нагрев азотированных порошков в плазме приводит к диссоциации термически нестабильных нитридов железа (γ' и ε).  Выделение азота создает вокруг летящей частицы газовую оболочку, которая препятствует взаимодействию поверхности расплава с кислородом. Исходя из общих представлений о процессе химического взаимодействия частицы с подложкой при напылении, можно предположить, что при ударе частицы о подложку разрушение слабых связей поверхностных атомов металла и атомов азота приводит к химической активации атомов напыляемого материала и обеспечивает их "приваривание" к атомам основы.

Было также установлено, что содержание алюминия в смеси для хромоалитирования не должно превышать 6 вес. %. Повышение содержания алюминия до 8 вес. % привело к снижению количества азота до 6,1 вес. %. Причиной такого понижения является изменение механизма образования нитридных фаз в процессе азотирования. В последнем случае было обнаружено активное образование фазы AIN, сдерживающее рост нитридных фаз железа и  понижающее содержание азота в материале.

Кроме того, в ходе рентгеноструктурных исследований фазового состава покрытий было установлено, что они состоят в основном из мартенсита и нитрида алюминия. Следовательно, кристаллизация азотированных порошков с алюминием сопровождается экзотермической реакцией нитридообразования AIN, поэтому присутствие алюминия в порошках имеет также большое значение для процесса активации химического взаимодействия.

Как показали исследования, введение алюминия в порошки способствует сохранению углерода в покрытии, поскольку обеспечивается локализация последнего в центральных областях частицы Диффузия алюминия с поверхности вглубь частиц приводит к росту ферритного слоя при температуре хромоэлитирования 960° С, в то время как центральные области частицы находятся в аустенитном состоянии. В результате этого при охлаждении образуются перлито-цементитные центры частиц. Концентрация углерода в центре порошинок по данным химического анализа позволила снизить его потери в плазменной струе

Напыление материалов высокотемпературной струей сопровождается потерей легирующих элементов, например азота Сохранение азота, как и углерода, в покрытии имеет принципиальное значение для износостойкости. Проведенный химический анализ покрытий из азотированных порошков показал, что после напыления сохраняется от 20 до 50 процентов исходного азота. Таким образом, покрытия из порошков, содержавших самое большое количество исходного (8,9вес. %) и остаточного (3-4вес. %) азота, имели самые высокие показатели износостойкости: 2,5 условных единиц по сравнению с эталоном - сталью 45 твердостью 50HRC.

При рассмотрении влияния технологических параметров напыления было установлено, что повышение температуры плазмы и увеличении дисперсности порошка приводит к возрастанию прочности сцепления. Это обусловлено как увеличением доли частиц, претерпевших плавление в плазменной струе и повышением температуры в зоне контакта, так и возросшей степенью диссоциации нитридов. Последнее подтверждают результаты химического анализа плазменных покрытий, дюрометрические испытания и показатели износостойкости.

Содержание азота в покрытиях, нанесенных при низкой температуре плазмы выше, чем в случаях высокотемпературного режима, что соответственно сказалось на значениях твердости и износостойкости покрытия. Для покрытий, напыленных в высокотемпературной плазме, они ниже показателей низкотемпературного напыления.

Таким образом,  в результате проведенных исследований были сделаны следующие выводы:

1. Предварительная химико-термическая обработка (хромоалитирование и азотирование)

порошковой стали 20 значительно улучшает свойства плазменно-напыленного материала.

2. Содержание азота в исходном порошке определяет уровень сцепления плазменного

покрытия с основой и износостойкость покрытия.

3. Предварительное алитирование позволяет повысить содержание азота в порошках и

улучшить эксплуатационные характеристики покрытий. Оптимальное содержание

алюминия в порошке составляет 6%.

4. Перераспределение углерода в процессе хромоалитирования приводит к повышению

твердости и износостойкости напыленного материала.